Мастер-класс по лепке из глины Карандашница - котик.

Составила: учитель изобразительного искусства ГКОУ «Тверская школа-интернат №2»  Березнова Юлия Викторовна

Здравствуйте ребята!

Сегодня мы с вами будем лепить изделие два в одном это и игрушка и вещь нужная ученику. Это - карандашница, но не простая, а в форме котика. Игрушка в современном мире это и безделушка и украшение интерьера и вещь нужная в домашнем обиходе. А как же было раньше?

Игрушка — одна из самых древнейших форм творчества. Игрушки издревле рождались в труде (устал например мастер лепить горшки кринки отвлекся и слепил козлика или коня – отдохнул и душу вложил) и получилось нечто этакое... Игрушки имели много назначений: игрушки — обереги, и игрушки потешки, бирюльки и свистульки...

Народная керамическая игрушка - особый вид народного творчества. Она предназначена не только для игры, а служит для украшения быта. Образцы игрушек лепили повсюду, где занимались гончарным мастерством.

.

Среди современных русских глиняных игрушек самой большой известностью и популярностью пользуются дымковская, абашевская, филимоновская игрушки. Дымковские, филимоновские, абашевские. Все это — русские народные игрушки, согретые теплом человеческих рук, красочно расписанные мастерами и умельцами, издавна дарящие людям любовь и доброту. (показать пример этих игрушек)

В нашей области глиняный промысел есть в с. Лихославль недалеко от Твери. Лихославльская игрушка и посуда известны по всему нашему тверскому краю. (пример)

Существует  большое многообразие глиняной игрушки, и в наши дни она получила новую жизнь в качестве декоративной скульптуры, которая прекрасно гармонирует с современной мебелью, тканями и не просто украшает жилой или общественный интерьер, а всегда несет активный положительный эмоциональный заряд. Сегодня как раз мы и слепим такой предмет интерьера и вещь нужную школьнику.

Приемы работы с глиной которые нам будут нужны на мастер классе

Существует довольно много различных способов ручной лепки. Сегодня остановимся на таких способах  как лепка из пластов и лепка из целого куска глины. Глина раскатывается в пласты одинаковые по толщине, а для раскатывания используют обычную хозяйственную скалку или раскатчик. Скрепляем отдельные детали из пластин с помощью насечек и шликера (жидкой глиной). Затем примазываем одну деталь к другой. Из целого куска лепим детали различными способами (Приложение1)

К способам декорирования изделий относят: тиснение, гравировка, налепные узоры. В выбранном нами  изделии использованы все способы декорирования.

До сих пор археологи находят в поселениях древнего человека черепки и даже целые сосуды, украшенные так называемым текстильным - орнаментом - отпечатками грубых тканей и рыбацких сетей. Это, пожалуй, самый древний вид тиснения. Тиснение и  гравировка выполняются специальными или подручными приспособлениями, слегка нажимая и вдавливая в глину. Налепные узоры основные элементы составляют узоры, - жгуты и разновеликие шарики, бусины, конусы и т.п.

После изготовления и декорирования изделия его необходимо высушить, затем  происходит обжиг.

На первой стадии обжига - примерно в течение двух часов температура должна быть не очень высокой. Что позволит печи нагреться. Потом печь  включают на более высокую мощность, постоянно увеличивая температуру нагрева  до 1000°С, контролируя визуально через смотровой глазок. Если внутри камеры темно, обжиг продолжается. Но как только ее стены раскалятся докрасна, значит, обжиг пора прекращать, выключить печь и дать ей полностью остыть, только после этого можно доставать изделия из печи и приступать к следующему этапу художественного оформления.

Художественное оформление изделие включает росписи и отделку. В выбранном нами комплекте сувениров из глины отделкой будет являться текстильное волокно, а роспись будет выполняться в виде частичного покрытия цветом узора и некоторых частей сувенира (глаза, нос, элементы декора)

Инструмент и материалы

Для изготовления карандашницы сырьем является  глина.

Основными инструментами для лепки всегда остаются пальцы мастера. Следы пальцев вносят рукотворность в керамическое изделие, придают особую мягкость формам. Но там, где необходимо добиться четкости, проработать мелкие детали, создать определенную фактуру и убрать лишнюю глину, применяют скульптурные стеки. Их вырезают из твердых пород дерева – яблони, сирени, бука, клена, березы.

Так же мы будем использовать раскатчик. Специальное устройство для раскатки глины в тонкие и ровные пласты. С ним процесс лепки становиться намного удобнее и быстрее.

Мастер – класс по изготовлению карандашницы

«Карандашица – кот»

| № п/п | Этап выполнения | Фото |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раскатать пласт глины на раскатчике толщиной 5-4 мм. |  |
| 2. | Изготовить крупные части карандашницы: вырезать по шаблону основание - круг и боковую часть с ушками. |  |
| 3. | Можно нанести узор – приемом тиснение. |  |
| 4. | Вырезать по шаблону или от руки мелкие части: мордочку, ушки, носик, лапки, хвостик, глазки и другой декор по желанию |  |
| 5. | С помощью насечек и шликера склеить карандашницу, примазать деали друг к другу. |  |
| 6. | Декорируем карандашницу мордочкой животного. С помощью насечек и шликера приклеиваем элементы декора к карандашнице, заглаживаем губкой и пальцами. |  |
| 7. | Сделать небольшие углубления или выпуклости для ушей. |  |
| 8. | Можно выполнить текстурирование некоторых деталей карандашницы. Сделать это при помощи гравировки обычной палочкой или стеком (например полоски на хвосте). |  |
| 9. | Таким же образом можно текстурировать детали головы – провести стеком полоски на мордочке, глазах и лапах кота - провести стеком полоски, изображая на лапах прорези - когти кота. |  |
| 10. | Проделываем дырочки по краю карандашницы для дальнейшего декорирования тесьмой или бечевкой. |  |
| 11. | С помощью кисти и специальных красителей - ангобов расписать мелкие детали кота-карандашницы. |  |
| 12 | Сушка изделия. |  |
| 13. | Обжиг изделия. |  |
|  | Можно провести молочение изделия Молочение изделия: готовое обожженное изделие покрываем сливками молоком или кефиром и ставим в духовку при температуре 300-350 градусов Цельсия. (Приложение 2) |  |
| 14. | Можно декорировать карандашницу льняным или джутовым шпагатом. |  |
| 15. | Карандашница готова к применению. |  |

Приложение 1

Приемы работы с глиной

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Шарик | Слепить пальчиками шарик и покатать его между ладонями. |
| Яйцо | Слепить шарик и покатать его вперед назад. |
| Блинчик | Слепить шарик и сдавить его большим и указательным пальцем, если образовались разрывы – загладить. |
| Капля | Слепить шарик и защипнуть с одного конца, потянуть, трещины загладить. |
| Змейка | Катать кусок глины на доске вперед назад, пока он не станет тонким и длинным. |
| Колбаска | Короткая толстая змейка |
| Цилиндр | Скатать короткую колбаску, обе конца прижать к доске. |
| Коробочка | Слепить цилиндр, положить на доску и прижать доской с верху, низ и другие две стороны |
| Лента | Скатать змейку, положить на доску, прижать сверху другой доской. |

Приложение 2

Молочение (молочный обжиг) — один из древних способов обработки керамики для придания ей декоративности и улучшения водонепроницаемости.

Суть заключается в следующем – спеченный черепок (прошедший утильный обжиг) помещают в молоко, а затем запекают снова на более низкую температуру (около 300 °C).

Поры "закрываются", изделие приобретает водоотталкивающие свойства и красивый темно-коричневый оттенок.

Пошаговая инструкция по молочению

Шаг 1. Протираем изделие от пыли и возможных загрязнений. Наливаем молоко в заранее подготовленную емкость и "купаем" керамику в молоке. Задача номер один – позволить молоку равномерно впитаться в глиняный черепок. Полностью покрыть изделие со всех сторон. Достаточно подержать в молоке 2-3 минуты. Чем меньше вы держите керамику в молоке, тем более прозрачным будет покрытие после обжига. Если купать черепок слишком долго, покрытие может отслоиться. Два – аккуратно достать из молочной ванны и поставить на сухую чистую поверхность.

Шаг 2. Просушите изделие. Лучше – несколько часов, пока молоко полностью не высохнет. Если вы поставите в печь влажное изделие, большая вероятность, что молочный налет потрескается и отшелушится с поверхности.

Шаг 3. Обжиг. Выкупанную в молоке и высохшую керамику ставим в печь. Для обжига в мастерской используют муфельную печь, в домашних условиях – духовой шкаф. Керамика, как и стекло, не любит резких перепадов температур. Загружаем изделия в холодную печь и только после этого выставляем температурный режим. Нагрев 20 минут, выдержка 20-30 минут, медленное остывание.

220-250 °C – слабый золотистый цвет.

250-300 °C – коричневый, как у хлебной корочки.

выше 300 °C – цвет горького шоколада. При использовании жирного молока или сливок можно получить насыщенный чёрный цвет.

Литература

1.     Асташина. Е. История глиняной игрушки//Народное творчество,2007,№2 С.50-53.

2.     Богуславская. И. Русская глиняная игрушка. - Издательство: Искусство, 1975. -148 с.

3.     Бодрова. М.Л. Лаврентьев. А.Н. Художник, вещь, мода. - Издательство: Советский художник, 1998. – 368 с.

4.     Ватаман. В. П. Мир народной культуры. – Издательство Учитель, 2009. – 175с.

5.     Губанова. Е.  По законам красоты// Народное творчество,2010,№1С. 51-53

6.     Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. – М.: Изд-во Москва, Просвещение, 1981. – 192 с.

7.     Федотов. Геннадий. Школа ремесла. Глина и керамика. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 160 с.

8.     Шаболова. Л. Чернолощеная керамика Ростова Великого// Народное творческво,2010, №5 С.39-41.

9.     Материал из Википедии — свободной энциклопедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E2%E5%ED%E8%F0

10. Глиняная игрушка. Виды глиняных игрушек, абашевская игрушка http://www.rukukla.ru/article/gigr/vid/aba6evckaa_glinanaa_igru6ka.htm

11. Глиняная игрушка. Виды глиняных игрушек, филимоновская игрушка. http://www.rukukla.ru/article/gigr/vid/filimonovckaa_igru6ka.htm

12. Народное прикладное искусство. 2011. http://iskusstvo-narodnoe.ru/narodnoe-iskusstvo/22-suveniry-v-narodnom-iskusstve.html

13. https://www.livemaster.ru/topic/3351986-blog-molochenie-keramiki